- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящие технические условия (далее сокращенно ТУ) распространяются на покрытие марки «ФИРМА-ППУ» на основе пенополиуретана и действительны для проектирования, выполнения, контроля и последующей технической эксплуатации покрытий (далее сокращенно - Покрытие) из наносимого методом распыления (окрашивания) вспенивающегося и твердеющего пенополиуретана (далее - ППУ).

Покрытие предназначено для звуко-, гидро-, теплоизоляции ограждающих конструкций, металлоконструкций, холодильников, трубопроводов, ремонта и устройства новых кровель при одновременной защите от коррозии.

Сырьем для производства ППУ покрытий служат компоненты отечественного и импортного производства поставляемые производителем в сочетании: компонент «Смола» + компонент «ПИЦ». Заданное производителем сочетание компонентов, представляет собой систему компонентов (далее – Система).

Для производства покрытий «ФИРМА-ППУ» применяются системы предприятий ООО «Викорд», ООО НПО «Владипур», завода им. Кирова, г.Пермь, фирмы «Дау Кемикал», ООО НПП "Изолан". Применение систем иных производителей не отменяет действия настоящих ТУ.

Перечень систем, применяемых в производстве «ФИРМА-ППУ» покрытий – Приложение №1 данных ТУ.

Компонент «ПИЦ» - это полиизоцианат, выпускаемый ПО "Корунд" (г. Дзержинск, Нижегородской обл.) или импортируемый. Поставляется  в составе системы компонентов.

Компонент «Смола» представляет собой маловязкую жидкость темного цвета – смесь простых полиэфиров и специальных добавок (полиолы). Поставляется в составе системы компонентов.

Покрытие получают с помощью пеногенераторов (ПНГ) различной модификации, обеспечивающих точное дозирование компонентов для получения рабочей системы. Установки могут быть высокого и низкого давления. В обоих случаях ПНГ обеспечивает распыление системы с помощью окрасочного пистолета на поверхность нанесения.

Напыление покрытия должно осуществляться с соблюдением соответствующих обязательных требований безопасности, установленных законодательством Российской Федерации.

- УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ.

Условное обозначение покрытия включает в себя: буквенное обозначение материала окрасочного, напыляемого тепло- гидроизоляционного на основе ППУ, изготавливаемого ООО «ФИРМА» - «ФИРМА-ППУ», двузначного числа, обозначающего плотность системы с обозначением настоящих технических условий.

Пример условного обозначения покрытия на основе ППУ, изготовленного ООО «ФИРМА»:

«ФИРМА-ППУ-50» ТУ 5768-019-******-2006

.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

  - Покрытие «ФИРМА-ППУ» должно соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологической документации предприятия – изготовителя.

  - Применяемое сырье должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов и иметь паспорт качества, гигиенические и санитарно-эпидемиологические заключения предприятия изготовителя. Получаемое в результате переработки систем покрытие должно соответствовать требованиям настоящих технических условий.

  - Покрытие «ФИРМА-ППУ» должно иметь физико-технические показатели, приведенные в таблице 1. Толщина покрытия, получаемого за один проход должна быть в пределах 5 – 25 мм.

Таблица 1.

| Наименование показателя | Значение показателя, при плотности материала, (кГ/м3) |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 80 | 150 |  |
| Плотность, кГ/м3 | 45 ÷ 55 | 75 ÷ 85 | 140 ÷ 160 | ГОСТ 17177-94 |
| Предел прочности при сжатии при 10% - ной линейной деформации, МПа | Не менее 0,15 |  |  | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглощение при насыщении водой за 24 часа по объему, % | Не более 0,30 | Не более 0,25 | Не более 0,20 | ГОСТ 17177-94 |
| Коэффициент теплопроводности при температуре 25±5 ˚С, Вт/мК | Не более 0,030 | Не более 0,040 | Не более 0,045 | ГОСТ 7076-99 |
| Изменение линейных размеров после прогрева при температуре 110 ˚С, в течении 24 часов, % | Не более 3 | Не более 3 | Не более 3 | ГОСТ 30732-2001 |
| Паропроницаемость, мГм*ч*Па | Не более 0,05 | Не более 0,05 | Не более 0,05 | ГОСТ 25898-83 |

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - «ФИРМА-ППУ» - покрытие должно быть принято ответственным производителем работ предприятия или отделом технического контроля (ОТК).

  - Приемку работ осуществляют партиями. Под партией подразумевается объем работ выполненный из компонентов одной поставки, по одной рецептуре технических рекомендаций документов сопровождения завода – изготовителя сырья, на одном объекте применения.

  - Сопроводительные документы завода – изготовителя системы компонентов должны содержать:

## наименование завода – изготовителя;

- дату изготовления;

- рецептуру переработки;

- физико-технические показатели пробного смешения по рецептуре переработки.

  - Выборку проб производят из партии поставки, либо, при применении на нескольких объектах напыления, на каждом из объектов переработки или при изменении условий переработки, как-то:

  - смена оборудования (ПНГ);

  - резкое изменение погодных условий;

  - применение одного из компонентов другой партии поставки.

  - Приготовление проб происходит на месте переработки в условиях реального применения и непосредственно в момент нанесения покрытия на изолируемую поверхность. Пробы отбираются в количестве трех штук на партию.

  - Набор из трех проб считается дефектным, если он не удовлетворяет требованиям к покрытию хотя бы по одному из показателей Таблицы 1. При получении несоответствия показателей, делается повторный отбор проб в удвоенном количестве – 6 шт.

  - При получении несоответствия показателей при повторных испытаниях в 2-х и более образцах, вся партия поставки считается условно дефектной. Совместно с представителем завода – изготовителя сырья и Заказчиком работ принимается решение о дальнейшей переработке сырья, либо признании его (сырья) непригодным к применению.

  - Периодичность испытаний покрытия по основным показателям представлена в                      Таблице 2:

| Наименование показателя | Приемо – сдаточные испытания | Периодические испытания | Периодичность испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| - Структура материала в разрезе | + | - | Каждая партия |
| - Средняя плотность | + | - |  |
| - Предельная прочность при сжатии | - | + | При изменении условий переработки по п. 4.4. |
| - Теплопроводность | - | + |  |
| - Водопоглощение | - | + | По требованию |
| - Водонепроницаемость | - | + |  |
| - Адгезия | - | + |  |

- МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

  - Определение внешнего вида покрытия проводят на пластинах из стали размером не менее 150х150 мм путем нанесения системы.

  - Плотность определяется пикнометрическим методом (ИСО 2811), суть которого заключается в определении массы испытуемого материала, помещенного в пикнометр с известной вместимостью при температуре 20 ±2˚С .

  - Условная прочность при растяжении определяется по ГОСТ 2678. Для испытаний используется разрывная машина со скоростью перемещения подвижного захвата 100±10 мм/мин и рабочей частью шкалы силоизмерителя в пределах измерений 0 -1 000 Н (0-100 кгс) с ценой деления не более 2Н (0,2 кгс). Испытания проводятся на трех образцах-лопатках, вырубленных в продольном направлении. Условную прочность Gp в МПа (кгс/см2) образца-лопатки вычисляют по формуле:

Gp = Pp / b*h0,

где Pp - разрывная сила, н (кгс);

b – ширина образца – лопатки;

h0  - среднее значение толщины образца на рабочем участке, м (см).

Результат округляют до 0,1 МПа (0,01 кгс/см2).

  - Относительное удлинение определяется по ГОСТ 2678.

Для испытаний используется разрывная машина. При наличии в машине шкалы деформаций фиксируют сразу удлинение образца.

Относительное удлинение (I) в процентах вычисляется по формуле:

L = (I2 – I1) * 100/ I1, где

I1 – расстояние между установочными метками, мм,

I2 – расстояние между захватами в момент разрыва или максимального значения силы, мм.

Результат округляют до 1%.

  - Теплостойкость определяется по ГОСТ 2678.

Испытания проводятся по трем образцам размером 100х50 мм, вырезанных в продольном направлении, с использованием электрического сушильного шкафа (до 200  ˚С) и линейки металлической по ГОСТ 427.

  - Водопоглощение определяется по ГОСТ 2678.

Подготовленный образец взвешивают, а затем погружают на 1 минуту в сосуд с водой, после чего его извлекают, обсушивают и взвешивают. Затем образец снова помещают на заданное время в воду и вновь извлекают. Водопоглощение (W) определяется по формуле:

W = (m3-m2)*100/m1, где

m1 – масса сухого образца, г;

m2 – масса образца после 1 минуты омачивания, г;

m3 – масса образца, после заданной выдержки в воде, г.

Результат округляют до 0,1%.

  - Водонепроницаемость определяется по ГОСТ 2678.

Образец выдерживают при заданном давлении (0,2) МПа в течении двух часов.

Образец признается выдержавшим испытание, если в течение установленного времени, при заданном давлении, на его поверхности не появится вода.

  - Методы испытаний сведены в 								  Таблицу 3.

| Наименование показателя | Метод испытаний | Размеры образцов, мм | Количество образцов, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Структура материала в разрезе | Визуально | 150 х 150 мм | 3 |
| 2. Средняя плотность | ИСО 2811 | Метод испытаний | 3 |
| 3. Условная прочность при растяжении | ГОСТ 2678 | По п.5.3. | 3 |
| 4. Относительное удлинение | ГОСТ 2678 | Метод испытаний | 3 |
| 5. Водопоглощение | ГОСТ 2678 | Метод испытаний | 3 |
| 6. Теплостойкость | ГОСТ 2678 | По п.5.5. | 3 |
| 7. Водонепроницаемость | ГОСТ 2678 | Метод испытаний | 3 |
| 8. Адгезия | ГОСТ 2678 | Метод испытаний | По 3 на каждый из материалов основы |

- СИСТЕМЫ ППУ.

  - Покрытие «ФИРМА-ППУ» получают путём смешения двух компонентов «Смола» и «ПИЦ», поступающих на предприятие-потребитель в жидком виде с помощью ПНГ.

Системы выпускаются в соответствии с техническими условиями разработчика.

Компоненты «Смола» и «ПИЦ» доставляют в герметично закрывающихся металлических бочках или в полиэтиленовых канистрах с пробками на резьбе и уплотнениями из фторопласта или паронита, либо в железнодорожных и автомобильных цистернах из нержавеющей стали.

Одновременно с компонентами материала следует заказывать и растворитель - хлористый метилен (ГОСТ 9968), используемый для промывки пистолета-распылителя. Ориентировочная потребность в пределах от 1/30 до 1/40 от объема поставки «Системы».

  - Склад для приемки и хранения компонентов «Смола» и «ПИЦ» представляет собой закрытое обогреваемое помещение. В складе выделяются места приемки и хранения хлористого метилена в таре, а также участка для хранения тары.

Участки для хранения в таре обеспечиваются деревянными стеллажами, устанавливаемыми на бетонированную или асфальтовую площадки.

Участки приемки компонента «ПИЦ» (полиизоцианата) должны быть обеспечены баллонами с азотом.

Компонент «Смола» хранится в течение трех месяцев при температуре не выше +26 °С и не ниже +7 °С. Компонент «ПИЦ» хранится в течение года при температуре не выше +30°С и не ниже +7°С. При частичном опорожнении тары емкость заполняется осушенным азотом под избыточным давлением 5-10 мм.рт.ст. Разгрузку компонентов желательно осуществлять в том же температурном режиме.

Принятые на склад бочки с компонентами  и растворителем обеспечиваются соответствующими бирками, хранятся при тех же температурных условиях, но на деревянных поддонах пробками вверх.

Упакованные в бочки компоненты транспортируются любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, механическое повреждение и разгерметизацию тары.

Предприятие-поставщик компонентов обязано гарантировать соответствие их требованиям действующей нормативно-технической документации (НТД) при соблюдении условий доставки и хранения компонентов.

По истечении гарантийных сроков хранения, продукты анализируются на соответствие требованиям действующих ТУ, и при установлении соответствия компоненты могут быть использованы по прямому назначению. Проверка соответствия качества смесей действующей НТД проводится только по месту их центральной приемки партиями.

  - На транспортной таре должна присутствовать маркировка, характеризующая данную продукцию:

- Наименование предприятия-изготовителя;

- Наименование продукта;

- Номер партии;

- Масса нетто и брутто;

- Дата изготовления;

- Гарантированный срок хранения.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.

  - Полимеризированное покрытие безопасно в эксплуатации. При нагреве до 120 °С не подвержен распаду с выделением ядовитых летучих веществ и аллергенов.

  - Полиуретан является органическим трудновоспламеняемым продуктом, однако, в жидком виде, до завершения реакции полимеризации, может воспламеняться. Поэтому при нанесении покрытия из зоны работ должны быть удалены все источники открытого огня или предметы с температурой поверхности более 120 °С. Место проведения окрасочных работ должно быть оборудовано огнетушителем. Курение в рабочей зоне должно быть запрещено.

  - Сырьевые компоненты и их смеси в системе в процессе распыления, особенно при  температуре выше 50°С, могут выделять летучие компоненты, вызывающие раздражение слизистых оболочек, а при длительном вдыхании тяжелые астмоидные бронхиты и устойчивые аллергические реакции.

По ГОСТ 19.433-81 компоненты смеси относятся к веществам 3 класса опасности.

  - При работе с компонентами следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать попадания жидкостей на кожу и в глаза. При производстве работ на открытом воздухе оператор должен стремиться выбирать рабочее место с наветренной стороны. При скорости ветра более 2 м/сек, работы следует прервать.

Достаточные меры защиты: респираторы со сменными влажными фильтрами, защитные очки, перчатки и нарукавники. При работе в помещении: интенсивная вытяжная вентиляция. Средства защиты должны быть подобраны с учетом требований ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.041-89 и ГОСТ 12.4.069-79.

  - В случае попадания  жидкостей на кожу – смывать обильно теплой водой с мылом, протирать этиловым спиртом, накладывать силиконовые мази.

  - Случайные проливы компонентов удаляются скребками с опилками и смываются горячей водой, щелочью или изопропиловым спиртом.

  - К работе по устройству покрытия не могут быть допущены лица, не ознакомленные с опасностью паров, тумана, пыли изоцианатов. Общая организация трудовых процессов при выполнении работ должна учитывать требования ГОСТ 12.3.040-86.

  - Предельно допустимая концентрация диизоцианатов в воздухе рабочей зоны при работе без противогаза – 0,5 мГ/м3 воздуха помещения.

  - Технологическое и трубопроводное оборудование должно быть проверено, все соединения должны быть герметичны.

  - При отравлении парами компонентов, пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух и оказать медицинскую помощь.

  - Все твердые и жидкие отходы компонентов и покрытия должны быть собраны и сданы специальным организациям по согласованию с органами Госсанэпиднадзора.

  - При производстве, транспортировке, хранении компонентов должны выполняться мероприятия, исключающие попадание отходов в почву и воду. Помещения, в которых проводятся работы с компонентами для покрытия, должны соответствовать требованиям Санитарных правил для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке № 4783-88. Состояние воздуха рабочей зоны должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005. Контроль состояния воздуха рабочей зоны производится по методам, утвержденным Минздравом или органами Госсанэпиднадзора.

- СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ПОКРЫТИЯ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ.

  - После истечения срока службы ППУ покрытие срезается и направляется на свалку твердых промышленных отходов 3-4 классов опасности. При наличии предприятия переработки промышленных отходов с печами, оборудованными системами очистки отходящих газов, измельченный материал покрытия может быть уничтожен сжиганием.

- УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ.

  - Покрытие должно наноситься на обеспыленную и обезмасленную поверхность.

  - Системы ППУ наносятся послойно для достижения требуемой толщины. Последующий слой наносится после полного подъема предыдущего слоя, но не позже 10 – 15 суток, после нанесения предыдущего слоя. При загрязнении поверхности в указанный период ППУ по верхнему слою должно быть очищено. Допускается механическая обработка поверхности, вплоть до ее (поверхности) срезания. Для обеспечения адгезии между слоями нанесения при длительном, более 1 месяца перерыве, применяются специальные пропиточные праймеры.

  - Эксплуатация незащищенного от ультрафиолетового излучения покрытия не допускается. Защита покрытия от УФИ производится с помощью специальных окрасочных или полимерных покрытий, либо скрывается строительными конструкциями.

  - Интервал эксплуатационных температур покрытия марки «ФИРМА-ППУ»  от -60 °С до + 110 °С.

  - При механическом повреждении покрытия допускается его восстановление двух- или однокомпонентными уретановыми составами типа «монтажная пена». Восстановление защитного окрасочного покрытия обязательно!

  - Динамические нагрузки на покрытие не должны превышать предельнодопустимых, приведенных в Таблице 1. Предельные нагрузки на покрытие могут быть применены не ранее 72 часов с момента нанесения покрытия.

  - Применение покрытия в составе кровли обязательно должно сочетаться с применением гидроизоляционных финишных покрытий типа полимочевинных составов, уретановых и иных мастик. Температуры нанесения гидроизоляционных материалов не должны превышать предела теплостойкости ППУ покрытия.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

  - Изготовитель покрытия гарантирует соответствие покрытия требованиям данных технических условий при соблюдении условий эксплуатации материала

  - Гарантийный срок эксплуатации покрытия составляет 25 лет.

Перечень документов, использованных при разработке данных технических условий, приведен в Приложении №2.

Приложение №1

|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Главный инженер ООО «ФИРМА» |
|  | ___________________ (подпись) 27 января 2006 г. |

ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ КОМПОНЕНТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПОКРЫТИЯ «ФИРМА-ППУ»

| Наименование предприятия изготовителя | Марка материала |
| --- | --- |
| ООО «Викорд», г.Тольятти | «АТ 117Н», «АТ-117НК» |
| ООО НПО «Владипур», г.Владимир | «ВладипурТМ А/Б-117Н» |
| ООО НПП «Изолан», г.Владимир | «Изолан-101», «Изолан-105», «Изолан-123» |
| Завод им.Кирова, г.Пермь | «Изур-3030» |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества, Классификация и общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.1.044-89 | ССБТ, Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. |
| ГОСТ 12.3.121-83 | ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. |
| ГОСТ 7076-99 | Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. |
| ГОСТ 17177-94 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний. |
| ГОСТ 20989-75* | Пластмассы ячеистые. Методы определения стабильности размеров. |
| ГОСТ 25898-83 | Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницания. |
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. |
| ГОСТ 30256-94 | Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом. |
| ГОСТ 30290-94 | Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем. |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость. |
| ГОСТ 30971-2002 | Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия. |
| ГОСТ 21-01-97 | Пожарная безопасность зданий и сооружений. |
| СНиП 23-02-2003 | Тепловая защита зданий. |
| СП 23-101-2000 | Проектирование тепловой защиты зданий. |
| СП 2.2.2.1327-03 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. |
| СанПиН | Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. |
| ГОСТ Р 52020-2003 | Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 8420-74 (СТ СЭВ 1443-78) с изменениями №1,2 | Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости. |
| ГОСТ 263-75 (СТ СЭВ 1198-78) с изм. №1,2,3,4 | Резина. Метод определения твердости по Шору А |
| ГОСТ 9.403-80 (СТ СЭВ 5260-85) ЕСЗКС. С изм. №1 | Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей. |
| ГОСТ 19007-73 с изм. №1,2 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| СН 2.2.4/2.1.8.562 | Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. |
| ГН 2.2.5686-98 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. |
| ГН 2.1.6.695-98 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. |